# PROGRAMA  DE  PRÁCTICAS. METALES. CAPITULO “0”.

## A) Construcción de diagramas Ellingham.

El cálculo de Gº se realizará mediante la ecuación:

Siendo:

la ordenada en el origen;

la pendiente

Para la formación Al2O3

Para el TiO2

Para el Cr2O3

Para el N2O

Para el CO

Para el Fe2O3 (Hematites)

Cálculo de la presión de O2

### Teniendo en cuenta que Gº se puede expresar como:

(Julios)

(Calorías)

debido a que  ó es un valor pequeño

- Error experimental de datos termodinámicos

- de las reacciones

Corrección del efecto de temperatura y el error experimental

## B) Ejercicios propuestos

1.- 	Calcular la variación con la temperatura, de la energía libre estándar  de una reacción (proceso isotérmico).

Obtención de la ecuación (Gº (T) para la formación del óxido de aluminio (alúmina) a partir de los datos de la Figura 0.2, diagrama de Ellingham.

2.-	Calcular la presión parcial de oxígeno compatible con las fases aluminio y óxido de aluminio, alúmina, a las temperaturas de 283 K y 1873 K. Interpretar los resultados obtenidos.

3.- 	Requerimientos energéticos teóricos para la reducción directa del hierro hematites (Fe2O3) por el carbono (vid. diagrama de Ellingham, Fig. 0.2).

4.- 	Requerimientos energéticos para la obtención de hierro (acero) en horno eléctrico.

5.- 	Comparar los resultados obtenidos en los ejercicios 3 y 4 con los reales consignados en el libro de texto.

Datos:

Para el hierro, calor específico 0,15 cal./ ºC g. ; Calor latente 3.600 cal./mol.

6.- 	Requerimientos energéticos teóricos para la obtención de una tonelada de aluminio. Compararlos con los reseñados en el libro de texto, tanto teóricos como reales.

7.- 	Demostrar que el aluminio no puede obtenerse electrolíticamente a partir de soluciones acuosas de alúmina , ya que la descomposición del agua y la evolución catódica de hidrógeno antecederían a la deposición del aluminio metal.

Datos:

Potenciales de oxidación en Tabla 0.2.

Energía libre de formación de los óxidos en  Fig 0.2.

Número de Faraday, 96.500 culombios/equivalente - gramo.

8.- 	Teniendo en cuenta el diagrama de Ellingham (Fig 0.2), comentar  la posibilidad de obtención aluminotérmica  del Cr metal a partir de la cromita Cr2O3 , actuando como reductor polvo de aluminio.

Datos:

Calor latente de fusión del Cr = 4.200 cal./mol; calor específico del Cr  0,15 cal/ C.g. Calor latente de fusión  para la alúmina (Al2O3)= 26.000 cal/mol; calor específico 0,27 cal/ C.g.

9.- 	Calcular la posibilidad de reducción del óxido de cromo (Cr2O3) por el C, a la temperatura de 1000 ºC.  ¿Cuál sería en el equilibrio, la presión parcial de CO necesaria?.  ¿Qué consecuencias deduce?.

10.- 	Deducir la posibilidad de obtención metalotérmica del Fe metal,  a partir del óxido de hierro FeO (wustita),  actuando como reductor polvo de aluminio.

Datos:

Para el Fe, calor latente de fusión = 3.600 cal/mol; calor específico 10,5 cal/K mol.

Para la alúmina, Al2O3 : calor latente de fusión 26.000 cal/mol; calor específico, 30,6 cal./K mol.

11.-	Calcular la energía necesaria para fundir una tonelada de aluminio y una tonelada de hierro. Comparar la contribución de los términos correspondientes a los calores sensibles de los dos metales, analizar las consecuencias prácticas del resultado.

Datos:

Calor específico medio del hierro entre la temperatura ambiente y la de fusión (1809,5 K) = 0,64 J/g. C.

Calor específico medio del aluminio entre la temperatura ambiente y la de fusión (933 K) = 0,92 J/g. C.

Entalpía de fusión del aluminio, 10.669 J/mol.

Entalpía de fusión del hierro, 15.305 J/mol.

12.-	Justificar el consumo teórico de energía necesario - en GJ/t. de aluminio - para la reducción del aluminio en un fundido de alúmina (Al2O3) y criolita (F6AlNa3)

Datos:

La variación de energía libre estándar de  formación de la alúmina , a  temperaturas  comprendidas entre 25 y 659  ºC es   (Gº (T) =  -1.672,0 + 0,313 T (K) kJ/mol O2 . Para temperaturas comprendidas entre 659 y 1700  C:  (Gº (T) =    -1680,0 + 0,324 T (K) kJ/mol O2 .

13.-	¿Puede obtenerse cobre metálico por oxidación del sulfuro cuproso, Cu2S?

Datos:

A 1200 ºC, las energías libres estándar de las siguientes reacciones son (vid. diagrama de Ellinghan, Fig. 0.2)

Formación del Cu2O, 	 (Gºf  =   -138 kJ/mol O2.

Formación del SO2 ,	 (Gºf  =   -251 kJ/mol O2 .

Cu2S + O2  = Cu2O + S2 ,    (Gº  =  0 kJ.

14.-		Calcular la energía libre estandar del equilibrio de Boudouard a 1500 K en las siguientes situaciones (según datos de Knacke, O. , Kubaschewski, O. y Hesselmann, K.: Thermochemical properties of inorganic substances. Springer Verlag, 2ª edición, Berlin, Alemania, 1991):

Caso A: Si conocemos la energía libre estándar de los siguientes compuestos:

| Go (C) 1500K | Go (CO2) 1500K | Go (CO) 1500K |
| --- | --- | --- |
| - 27.389 J/átomo g. | - 771.871 J/ mol | - 445.066 J/ mol |

Caso B: Si el dato conocido hace referencia a la entalpía y entropía de los siguientes compuestos. Temperatura ambiente (298 K)

| Ho(C) 298 K | Ho (CO2) 298 K | Ho (CO)298 K |
| --- | --- | --- |
| 0 J/ átomo g. | - 393.521 J/ mol | - 110.528 J/ mol |

| So (C) 298K | So (CO2) 298K | So (CO)298K |
| --- | --- | --- |
| 5,740 J/ átomo g. K | 213,794 J/ mol K | 197,648 J/ mol K |

Justificar los resultados obtenidos.

## C) Ejercicios resueltos

## Ejercicio 3: Requerimientos energéticos para la reducción directa del hierro hematites por el C.

En la página 6 del libro de texto  se cita que el gasto energético necesario para obtener 1 Tm de acero es de 16,96 GJ/Tm

Reducción directa del carbono:

Ronda de factores de conversión:

3 GJ/Tm

NOTA: La diferencia es de 1 a 6 y ello en el supuesto de que trabajáramos con Fe2O3 100 % puro.

El consumo energético de los procesos de reducción del hierro representan el 20 % del coste de energía total del proceso (calor latente de escorias, metal y gases, pérdidas de calor…).

## Ejercicio 4: Requerimientos energéticos para la obtención de hierro (acero) en horno eléctrico.

En el libro se cita la cantidad de 5,6 GJ/Tm.

Energía necesaria: Cp (1.538-25) + L

### Tabla I.12: L = 3.658 cal/mol

Tabla II.17: Cp ( 0,15 cal/ºC gr

La energía necesaria será 1,22 GJ/Tm

NOTA: Los requerimientos energéticos en la práctica serán 5 veces superiores a los teóricos.

## Ejercicio 6: Requerimientos de energía teóricos para la obtención de 1 Tm de aluminio. Compararlos con los reseñados en el libro de texto, tanto teóricos como reales.

Según el libro de texto (pag. 8) serían necesarios unos 21 GJ/Tm

En el diagrama de Ellingham (Fig. 0.2) se expresa la variación de energía libre de formación de óxidos en función de la temperatura (referida por mol de oxígeno).

a 25 ºC (( 0 ºC)

29 GJ/Tm

NOTA: Hasta T no superiores a 1000 ºC suele verificarse que:

En efecto:

Y los términos  suelen tomar valores equivalentes con signos contrarios.

## CONCLUSIÓN: EL GASTO DE ENERGÍA PARA EXTRAER UNA TONELADA DE ALUMINIO ES 10 VECES SUPERIOR AL TEÓRICO.(según el libro serían 270 GJ/Tm de Al)

Ejercicio 7: Demostrar que el aluminio no puede obtenerse electrolíticamente a partir de soluciones acuosas de alúmina , ya que la descomposición del agua y la evolución catódica de hidrógeno antecederían a la deposición del aluminio metal.

Datos:

Potenciales de oxidación en Tabla 0.2.

Energía libre de formación de los óxidos en  Fig 0.2.

Número de Faraday, 96.500 culombios/equivalente - gramo.

En la tabla 0.2 de potenciales normales de oxidación se observa que el correspondiente al Al es de 1,66 V a 25 ºC.

En la figura 0.2 tenemos para la descomposición del agua a partir de sus elementos:

- Para la reacción catódica:

- Número de electrones de cambio: 4

donde:

- n: número de electrones de cambio

- F: energía/V. equivalente gramo

- E: potencial de electrodo (f.e.m.)

NOTA: Luego la descomposición del H2O y la evolución de H2 antecederían la reducción del aluminio.

Trabajo = Q. V

1 Julio = 1 culombio . 1 Voltio

H+ + e- = H + 96500 culombios

## Ejercicio 8: Teniendo en cuenta el diagrama de Ellingham (Fig 0.2), comentar la posibilidad de obtención aluminotérmica del Cr metal a partir de la cromita Cr2O3, actuando como reductor polvo de aluminio. Datos: Calor latente de fusión del Cr=4200 cal/mol; calor específico del Cr 0,15 cal/ºC.g. Calor latente de fusión para la alúmina (Al2O3)=26000 cal/mol; calor específico 0,27 cal/ºC.g.

Obtención aluminotérmica del cromo

(B)

(C)

Calor latente y fusión del Cromo:

Calor latente de la alúmina

Calor de fusión de la alúmina a T=1875 (fusión del Cr)

TOTAL= 76,8 Kcal

La energía aportada por la reducción metalotérmica es muy parecida a la energía requerida por el cromo y la alúmina para alcanzar la temperatura liquidus. Si no existe aporte de energía externa es difícil que la reacción metalotérmica se logre automantener.

## Ejercicio 9: Calcular la posibilidad de reducción del óxido de Cromo (Cr2O3) por el C, a la temperatura de 1000ºC. ¿Cuál sería en el equilibrio, la presión parcial de CO necesaria? ¿Qué consecuencias deduce?

De la figura 0.2 del texto

(PT=1 atmósfera	% CO( 3,2)

Si quisiéramos desplazar el equilibrio de la reacción A hacia la derecha deberíamos de trabajar con P(CO) inferiores a las de equilibrio (0,032 atmósferas).

Para temperaturas superiores la reacción sería más favorable:

No obstante, cinéticamente las reacciones sólido-sólido: C(s) + Cr2O3 son poco eficaces, el mecanismo de reducción carbotérmica tiene lugar por medio del equilibrio de Boudovard

Reacción que es favorable cuando T>1273 K

Ejercicio 10: Deducir la posibilidad de obtención metalotérmica de Fe metal, a partir del óxido de hierro FeO (wustita), actuando como reductor polvo de aluminio. Datos: para el Fe, calor latente de fusión= 3.600 cal/mol; calor específico 10,5 cal/K mol. Para la alúmina, Al2O3: calor latente de fusión 26.000 cal/mol; calor específico, 30,6 cal/K mol.

Aluminotérmia de la wustita

(A)

A partir de la Fig. 0.2, la entalpía (calor) asociada a las reduciones metalotérmicas a 273 es igual:

Calor latente y de fusión del hierro:

Calor latente y de fusión de la alúmina:

TOTAL=88,1 Kcal

Existen aún (135-88(47 Kcal) 47 Kcal que el sistema puede disipar en pérdidas de calor. Es muy factible que la aluminotermia se realice totalmente de manera violenta y no se paralice al poder alcanzarse las temperaturas liquidus de los productos de la reacción.

## Ejercicio 13: ¿Puede obtenerse cobre metálico por oxidación del sulfuro cuproso, Cu2S?. Datos: A 1200ºC, las energías libres estándar de las siguientes reacciones son (vid. Diagrama de Ellinghan, Fig. 0.2)

- Formación del Cu2O,

- Formación del SO2,

-

(A)

(B)

(C)

(D)

(Ecuación de obtención del cobre blister a partir de una mata de cobre mezcla de sulfuros-óxidos de cobre en estado fundido)

La P(SO2) en el gas es 0,12 atmósferas (12% SO2)

La P(O2) en el gas es de 0,12 atmósferas (exceso de aire) (12%)

(proceso termodinámicamente favorable)

# Text boxes

Temperatura de fusión, Tabla I.13