ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES-DICIEMBRE-2016

1. Se realiza una determinación del tamaño de grano ASTM sobre una micrografía a 100X. Calcular el tamaño de grano ASTM si el recuento efectuado indica que hay 64 granos por pulgada cuadrada.

2. El Cu funde a 1083 ºC y el Bi a 272 ºC; ambos son insolubles entre sí y no presentan ningún tipo de afinidad en estado sólido. Dibujar la estructura micrográfica de la aleación Cu – 10% Bi indicando los porcentajes de constituyente matriz y disperso y su curva de enfriamiento. Un cobre comercial, con trazas de bismuto, ¿presentará dificultades para su conformado en caliente?

3. Ensayadas probetas de Fe, se obtiene, en relación con la observación del tamaño de grano en las mismas, los siguientes resultados:

| Re (MPa) | d (mm) |
| --- | --- |
| 90,2 | 0,221 |
| 97,0 | 0,156 |
| 114,8 | 0,0781 |
| 156,3 | 0,0276 |
| 226,0 | 0,00977 |
| 297,4 | 0,00488 |

Calcular:

a) Relación Hall – Petch para el Fe.

b)¿Qué tamaño de grano, en micras, debería tener el Fe para poder obtener un límite elástico de 250 MPa?

c) El punto de fusión del Fe es 1538 ºC. Calcular la energía libre asociada al proceso de solidificación del Fe a 1538 ºC.

4. La estructura de la periclasa, MgO, tiene empaquetamiento cúbico compacto de aniones oxígeno, cuyos intersticios están totalmente ocupados por cationes de Mg (2+). Calcular la densidad de la periclasa.

Datos: Pesos atómicos del magnesio y oxígeno: 24,3 g·átomo-g-1 y 16,0 g·átomo-g-1 respectivamente; Parámetro de red,  a = 0,4286 nm.

5. Calcular la fuerza motriz, GL-GS, para la solidificación del Ni, considerando un subenfriamiento de 10 ℃.

Datos: Δ𝐻𝑓 = 17.556 J·átomo-g-1; 𝑇𝑀 = 1.726 K, Peso atómico del Níquel = 58,71 g·átomo-g-1 y densidad del Níquel (𝜌) = 8.902 kg·m-3.

6. Calcular la energía libre superficial sólido-líquido del Fe (Hierro, metal BCC).

Datos: Δ𝐻𝑓 =15.290,4 Jmol-1; 𝑎 = 2,94 Å. Peso atómico del Hierro: 55,85 g·átomo-g-1.