EXAMEN DE EPM (2º-EM-GRADO)-JUNIO-2016

1. En la solidificación del hierro como metal puro, calcular:

a) El valor del radio crítico homogéneo en Ángstrom (Å), para un subenfriamiento de 200 ºC

b) La energía libre asociada al radio crítico para un subenfriamiento de 200 ºC.

c) Número de átomos que conforman el cluster radio crítico de hierro para el subenfriamiento de 200 ºC

Datos: Energía superficial sólido-líquido del Fe: 204 ergios ·cm-2; Densidad de Fe: 7,43 g·cm-3; Calor del proceso de solidificación del Fe: 3658 cal·átomo-g de Fe-1.Diámetro del átomo de Fe: 2,52 Å.

2. Describir, bajo el punto de vista estructural, las propiedades más importantes de un polímero elastómero. Representar de forma cualitativa, cual podría ser su curva de tracción. Indicar e nombre de un material elastómero.

3. Señalar una propiedad funcional y otra estructural más significativas del cobre.

4. Describir las propiedades funcionales y estructurales más características del vidrio común sódico-cálcico.