CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA “ACEROS” (11-22 Julio 2005)

II.– ACEROS TRATADOS TÉRMICAMENTE (BONIFICADOS).

- La Figura adjunta indica en ordenadas la dureza obtenida, después de temple, en el centro de redondos de distinto diámetro de un mismo acero F. Las dos curvas que se incluyen, se han obtenido templando los redondos: en aceite –unos– y en agua –otros–.

  - Señalar si es correcta la forma de las curvas.

  - Cuál de ellas correspondería al aceite (la 1 o la 2).

  - ¿Cómo serían estas curvas en el caso de un acero de más templabilidad que el acero F?.

Ø

HRC

2

1

- Existen criterios de elección para el empleo de aceros destinados a la cementación, en función de la resistencia necesaria y de la idoneidad de la capa cementada.

  - Admitiendo que el acero 1 es adecuado para la fabricación de una cierta pieza, periféricamente cementada ¿Lo será también para el mismo empleo el acero 2?.

  - ¿Puede presentar algún inconveniente el acero 2?.

Nota:	Para razonar la respuesta, se supondrá que ambos aceros tienen igual tamaño de grano; y que sus curvas Jominy son las de la figura adjunta.

HRC

D (1/16”)

- ¿Cómo puede determinarse el diámetro crítico de un cierto acero para temple en aceite, si se conocen los resultados del ensayo Jominy?. Señalar los datos que sería necesario consultar; y en el caso de que éstos fueran ábacos o diagramas, precisar su forma aproximada.

- Suele decirse que “cuando dos aceros bonificables de composición química diferente tienen, sin embargo, iguales sus cuatro cifras clave, son equivalentes y mutuamente reemplazables cualesquiera que sean sus temperaturas y tiempos de revenido”. Razonar sobre la afirmación entrecomillada, sabiendo que por cifras clave se entienden las siguientes: % C, MS, Diámetro crítico ideal y Dureza potencial.

- Un cierto acero de cementación tiene un grano austenítico muy fino, y en su composición química presenta 4 % Ni ¿Cuál sería, y por qué, el tratamiento térmico adecuado posterior a la cementación?.

- El acero de composición 0,11–0,17 % C; 0,25–0,55 % Mn; 0,15–0,40 % Si; 0,035 max P; 0,035 max S; 0,80–1,20 % Cr; 3,75–4,25 % Ni, se utiliza en la fabricación de piezas cementadas. Se pide:

  - criterios para la elección de este acero

  - ventajas e inconvenientes de esta composición

  - oportunidad ( o no) de hacer algún tratamiento térmico posterior a la cementación de este acero.

- Parece que con un solo acero al C, no aleado, y con un porcentaje en carbono fijo y suficientemente alto –v.gr. 1% C– podría obtenerse por bonificado cualquier resistencia mecánica de las requeridas habitualmente para la fabricación de piezas resistentes a la fatiga: 800 < Rm < 1200 MPa. Se pregunta:

  - ¿Por qué es necesario disponer de una gama de aceros no aleados con diversos porcentajes en carbono?.

  - ¿Por qué son necesarios además los aceros aleados?. Razónese.

- El endurecimiento periférico de los aceros puede obtenerse por diversos procedimientos; uno de ellos, por tratamiento térmico con modificación química de la periferia. Se pide:

–	Comparar espesores, temperaturas y tiempos necesarios para lograr aquellos espesores de capa, así como las durezas obtenidas por: cementación, nitruración y carbonitruración.

- En la carbonitruración profunda, una pieza es enfriada al aire desde 650 ºC cuando tanto la periferia como el núcleo tienen esa temperatura uniforme. Se pide:

  - razonar sobre lo siguiente, ¿qué se transforma en primer lugar, la periferia o el núcleo?.

–	¿qué estructuras micrográficas se tendrán cuando periferia y núcleo se encuentren a la temperatura ambiente?.

- La dureza superficial por nitruración –y también por carbonitruración– de un cierto acero, pueden obtenerse por enfriamiento al aire desde la temperatura de tratamiento. Una limitación impuesta a la nitruración es que la temperatura de tratamiento no debe exceder de 590 ºC, para evitar la formación de braunita. El tratamiento de carbonitruración –realizado por encima de 590 ºC–, ¿comporta (por qué o por qué no) riesgos de formación de braunita.

- En el gráfico adjunto se representa la evolución de la dureza de un cierto acero después de temple, en función del diámetro del redondo D, del medio refrigerante (A, B, etc.) y de la velocidad de enfriamiento C del núcleo del redondo. Se pide:

  - justificar en que sentido → o bien ← aumenta la velocidad de enfriamiento.

–	razonar y determinar cuál de los dos medios refrigerantes A o B es más severo.

- Las durezas que se obtienen en los puntos de una probeta Jominy, que se acompaña, corresponden, aproximadamente a las durezas encontradas en la mitad del radio y centro de redondos de dicho acero de 25, 50, 75 y 100 mm de diámetro respectivamente, templados en un medio refrigerante A.

En la zona inferior de la Figura se indican puntos análogos cuando el refrigerante empleado es B. Se pide contestar –razonándolo–:

  - para cada diámetro (ver por ejemplo el diámetro 100), ¿cuál de los puntos  ó el o corresponde al centro?.

  - ¿cuál de los dos refrigerantes A o B es más severo? ¿por qué?.

  - Si empleando los mismos refrigerantes (A y B) se utilizara una probeta Jominy de otro acero diferente, ¿cambiarían las posiciones de los puntos correspondientes a la mitad del radio y centro de los redondos de 25, 50, 75 y 100 mm de diámetro?.

- Varias muestras de un cierto acero se enfrían con diversas modalidades de enfriamiento. Se construye, por puntos, una curva del siguiente modo: para cada muestra se toma en abscisas el tiempo que ha durado el enfriamiento desde 700 a 300 ºC, y en ordenadas la dureza obtenida (las muestras son de pequeña dimensión) y después de enfriamiento presentan una dureza uniforme en todos sus puntos. Se pide:

  - indicar la forma de la curva

  - dicha curva proporciona una medida de la templabilidad del acero, ¿por qué?

  - Comparar dos curvas del tipo señalado, correspondientes a dos aceros: uno muy templable y otro de baja templabilidad.

- Al templar en un mismo medio refrigerante dos redondos de un mismo acero y distinto diámetro, se han obtenido distintas durezas superficiales

  - razonar la afirmación anterior

  - justificar cuál de los redondos presentará mayor dureza y cuál mayor riesgo de agrietamiento en el temple.

- Entre los aceros con austenita residual a la temperatura ambiente:

  - enumerar algunos factores que aumentan la proporción de esta austenita

  - citar algunos procedimientos por los que puede hacerse desaparecer la austenita residual.

- Los resultados del ensayo Jominy de dos aceros A y B son los siguientes:

dj  (1/16 pulgadas)	Acero A (HRC)		Acero B (HRC)

2				50				50

4				32				48

6				24				47

8				19				46

- ¿Cuál de los dos aceros poseerá mayor diámetro crítico ideal?.

- Si el contenido en C es idéntico en ambos aceros, justificar cuál es el más aleado.

- Para un diámetro de 12 mm uno de los dos aceros requiere ser templado en agua salada, con agitación enérgica. ¿Cuál de los dos aceros?. ¿Por qué?.

- El otro acero puede ser templado en aceite si los redondos son inferiores a 40 mm de diámetro. Razonar sobre los resultados de templar en agua salada y enérgicamente agitada, una pieza de este acero cuyo redondo equivalente sea de 40 mm, si la pieza presenta grandes diferencias de masividad.

- ¿Daría Vd. un tratamiento de austempering a un redondo de acero de gran diámetro? ¿por qué?.

- El acero F 1280 tiene en estado normalizado una carga de rotura de 1700 MPa; y después de recocido de ablandamiento 1100 MPa. Entre los datos útiles para tratamiento térmico de este acero se indica que puede templar en aceite; ¿por qué parece lógica, o no, esta afirmación si se tienen en cuenta las dos cifras antes señaladas?; ¿templaría en agua este acero?; ¿cabría esperar alguna diferencia de resultados entre ambos modos de temple?.

- El acero F 1201 tiene en estado normalizado una carga de rotura Rm de 1000 MPa; y después de recocido de ablandamiento 900 MPa.

  - Comparando los diámetros críticos de los aceros F 1280, del ejercicio anterior, y F 1201, ¿cuál resultará mayor?.

  - En una hoja técnica relativa al acero F 1201 se dice “si su temperatura de temple es 830 ºC debe luego enfriarse en agua; puede enfriarse en aceite si aquella temperatura es 850 ºC”. Comentar el entrecomillado, justificándolo en el caso de que sea razonable.

- Del acero 1282 (0,29–0,35 % C; 0,45–0,75 % Mn; 0,15–0,40 % Si; max. 0,035 % P; max. 0,035 % S; 1,10–1,40 % Cr; 4–4,5 % Ni) se indican los siguientes datos relativos a su bonificado: “temple a 820 ºC con enfriamiento al aire y revenido a 550–650 ºC seguido de enfriamiento en aceite o en agua”.

  - ¿estarán bien las recomendaciones referentes a los enfriamientos tras temple y tras revenido?

  - el catálogo señala que se emplea en la fabricación de piezas bonificadas de espesor grande. Indicar si hay correlación entre esto y los datos relativos al bonificado que acompañan a la composición química del acero F 1282

- Los resultados del ensayo Jominy de dos aceros son:

dj (mm) 		Acero A (HRC)		Acero B (HRC)

1				55				55

9				47				51

20				30				50

30				26				47

40				24				44

50				23				43

- razónese cuál de los dos aceros, a) tiene mayor crítico ideal; b) es más duro en estado normalizado.

- Un redondo de cierto acero ha sido templado en un medio refrigerante de severidad no conocida. ¿Cómo podría –con ayuda de los gráficos de Lamont– determinarse un valor numérico de la severidad de temple, suponiendo conocidos los resultados del ensayo Jominy?.

- En un mismo horno de mufla, sin atmósfera protectora, se austenizan a una misma temperatura, para ser templadas, dos piezas: una de ellas de acero A y otra de un acero B de igual contenido en carbono que el A pero que presenta además 1,45 % Si ¿En cuál de los dos aceros será mayor –y por qué– la decarburación periférica?.

- Un cierto acero, de templabilidad insuficiente, presenta tras austenización total y enfriamiento en aceite, una penetración de temple de 4 mm. Otra muestra de este acero ha sido austenizada superficialmente por inducción y luego templada (temple superficial) presentando también un espesor templado de 4 mm. ¿Podrían distinguirse entre sí ambas muestras al microscopio óptico?. Razónese.

Laboratorio de Metalotecnia.  E.T.S.I.M.O.