PROBLEMA 2 (Pág. 100 y 101)

Se precisa un eje de máquina de  = 30 mm y L = 1 m. Las solicitaciones máximas en torsión son de 170 MPa. El acero de elección podría ser el 4140 (38CrMo4). Una carga de flexión de 550 MPa equivaldría a obtener tras temple un 80 % de martensita a ½ del radio del redondo. Se pide:

- Razonar si el acero propuesto cumple las especificaciones mecánicas requeridas.

- Perfil de durezas en las piezas tras temple.

- Para revenido de 1 hora, calcular la temperatura necesaria (idónea).

- Recocido de ablandamiento aconsejado (Temperatura y tiempo).

- Demostrar si, a mitad de su radio, la pieza tendrá la estructura correspondiente a un 80 % de martensita revenida.

NOTA: Se adjuntan:

- Curva Jominy del acero (Banda de templabilidad).

- Abacos de Lamont (libros de texto).

- Curvas TTT y CCT del acero.

- Dureza potencial y coeficientes de ablandamiento. Calcularlos del modo habitual (libros de texto).

- Tabla de equivalencia entre dureza y resistencia.

BIBLIOGRAFIA

1.- J. A. Pero-Sanz. “Ciencia e Ingeniería de Materiales”. (Capítulo VIII). Editorial Dossat- 2000.

2.- J. A. Pero-Sanz. “Aceros. Metalurgia Física. Selección y Diseño”. (Capítulos II y VII). Editorial Dossat- 2000.

Laboratorio de Metalotecnia.  E.T.S.I.M.O.

Bandas de templabilidad

Curvas TTT y CCT

## Hardness Conversion Chart *Comparison of Hardness Scales approx. ** and Tensile Stress

| Rockwell 'C' Scale | Diamond Pyramid Scale HV10 HV30 | Brinell |  |  | Tensile Stress Equivalents |  |  |  | Scler Scope Hardness Number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diam. Imp. for 10mm Ball | Carbide Ball | Standard Ball | Tons/in2 | 1000lb/in2 | kg/mm2 | MPa {N/mm2} |  |
| 67.7 | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
| 67.0 | 880 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 66.3 | 860 |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 65.5 | 840 |  |  |  |  |  |  |  | 92 |
| 64.8 | 820 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 64.0 | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
| 63.3 | 780 |  |  |  |  |  |  |  | 87 |
| 62.5 | 760 |  |  |  |  |  |  |  | 86 |
| 61.7 | 740 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
| 61.0 | 725 | 2.44 | 630 | - | - | - | - | - | 82 |
| 60.5 | 710 | 2.45 | 627 | - | - | - | - | - | - |
| 60.0 | 698 | 2.50 | 601 | - | 132 | 295 | 208 | 2039 | 81 |
| 58.9 | 670 | 2.55 | 578 | - | 127 | 284 | 200 | 1961 | 78 |
| 57.1 | 630 | 2.60 | 555 | - | 122 | 273 | 192 | 1884 | 75 |
| 56.1 | 609 | 2.65 | 534 | - | 117 | 262 | 184 | 1807 | 73 |
| 54.4 | 572 | 2.70 | 514 | - | 112 | 250 | 176 | 1729 | 71 |
| 51.9 | 532 | 2.75 | 495 | 495 | 108 | 241 | 170 | 1668 | 68 |
| 50.7 | 517 | 2.80 | 477 | 477 | 105 | 235 | 165 | 1621 | 66 |
| 49.5 | 497 | 2.85 | 461 | 461 | 101 | 226 | 160 | 1559 | 64 |
| 47.5 | 470 | 2.90 | 444 | 444 | 98 | 219 | 155 | 1513 | 62 |
| 46.0 | 452 | 2.95 | 429 | 429 | 95 | 212 | 150 | 1467 | 60 |
| 44.8 | 437 | 3.00 | 415 | 415 | 92 | 206 | 145 | 1420 | 58 |
| 43.7 | 422 | 3.05 | 401 | 401 | 88 | 197 | 139 | 1359 | 56 |
| 42.4 | 408 | 3.10 | 388 | 388 | 85 | 190 | 134 | 1312 | 54 |
| 41.3 | 395 | 3.15 | 375 | 375 | 82 | 183 | 129 | 1266 | 52 |
| 39.9 | 381 | 3.20 | 363 | 363 | 80 | 179 | 126 | 1235 | 51 |
| 38.8 | 370 | 3.25 | 352 | 352 | 77 | 172 | 121 | 1189 | 49 |
| 37.7 | 359 | 3.30 | 341 | 341 | 75 | 168 | 118 | 1158 | 48 |
| 36.7 | 349 | 3.35 | 331 | 331 | 73 | 163 | 114 | 1127 | 46 |
| 35.0 | 337 | 3.40 | 321 | 321 | 71 | 159 | 111 | 1096 | 45 |
| 34.0 | 327 | 3.45 | 311 | 311 | 68 | 152 | 107 | 1050 | 43 |
| 33.0 | 318 | 3.50 | 302 | 302 | 66 | 147 | 104 | 1019 | 42 |
| 32.0 | 308 | 3.55 | 293 | 293 | 64 | 143 | 101 | 988 | 41 |
| 30.9 | 300 | 3.60 | 285 | 285 | 63 | 141 | 99 | 973 | 40 |
| 29.8 | 292 | 3.65 | 277 | 277 | 61 | 136 | 96 | 942 | 38 |
| 29.0 | 284 | 3.70 | 269 | 269 | 59 | 132 | 93 | 911 | 37 |
| 27.5 | 275 | 3.75 | 262 | 262 | 58 | 130 | 91 | 895 | 36 |
| 26.6 | 269 | 3.80 | 255 | 255 | 56 | 125 | 89 | 865 | 35 |
| 25.2 | 261 | 3.85 | 248 | 248 | 55 | 123 | 87 | 849 | 34 |
| 24.3 | 255 | 3.90 | 241 | 241 | 53 | 118 | 84 | 818 | 33 |
| 23.0 | 247 | 3.95 | 235 | 235 | 51 | 114 | 81 | 787 | 32 |
| 22.0 | 241 | 4.00 | 229 | 229 | 50 | 112 | 79 | 772 | 31 |
| 20.8 | 234 | 4.05 | 223 | 223 | 49 | 110 | 77 | 756 | 30 |
|  | 228 | 4.10 | 217 | 217 | 48 | 107 | 76 | 741 | - |
| Hardness 'B' Scale | Diamond Pyramid Scale HV10 HV30 | Diam. Imp. for 10mm Ball | Brinell Carbide Ball | Brinell Standard Ball | Tensile Stress Equivalents Tons/in2 | Tensile Stress Equivalents 1000lb/in2 | Tensile Stress Equivalents kg/mm2 | MPa {N/mm2} | Scler Scope Hardness Number |
| 98 | 222 | 4.15 | 212 | 212 | 46 | 103 | 73 | 710 | 29 |
| 97 | 218 | 4.20 | 207 | 207 | 45 | 101 | 71 | 695 | 28 |
| 96 | 212 | 4.30 | 197 | 197 | 43 | 97 | 68 | 664 | 27 |
| 93 | 196 | 4.40 | 187 | 187 | 41 | 92 | 65 | 632 | 25 |
| 91 | 188 | 4.50 | 179 | 179 | 39 | 88 | 62 | 602 | - |
| 88.5 | 178 | 4.60 | 170 | 170 | 36 | 81 | 57 | 556 | 24 |
| 86 | 171 | 4.70 | 163 | 163 | 35 | 78 | 55 | 540 | - |
| 84.2 | 163 | 4.80 | 156 | 156 | 34 | 76 | 54 | 525 | 23 |
| 82 | 156 | 4.90 | 149 | 149 | 32 | 72 | 51 | 494 | - |
| 80 | 150 | 5.00 | 143 | 143 | 3t | 69 | 49 | 479 | 22 |
| 77 | 143 | 5.10 | 137 | 137 | 30 | 67 | 48 | 463 | 21 |
| 75 | 137 | 5.20 | 131 | 131 | 29.5 | 66 | 47 | 455 | 20.5 |
| 72.5 | 132 | 5.30 | 126 | 126 | 29 | 65 | 46 | 448 | 20 |
| 70 | 127 | 5.40 | 121 | 121 | 28 | 63 | 44 | 432 | - |
| 67 | 122 | 5.50 | 116 | 116 | 26 | 58 | 42 | 401 | 15 |