## Slide 1
PROBLEMA 2
Dureza de temple : 58 HRC
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.

## Slide 2
PROBLEMA 2
58 HRC
dj = 6,4
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.

## Slide 3
PROBLEMA 2
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
Para dj ≈ 10 mm Dci = 65 mm (2,6”)

## Slide 4
PROBLEMA 2
Fig. II.17.b
Para Dci = 2,6” (65 mm): Dr = 1,3” (33 mm para H = 0,5), 1,55” (39 mm para H = 0,7) y 1,75” (45 mm para H = 1)
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
H = 0,5
1,3”
2,6
1,55”
1,75”
H = 0,7
H = 1,0

## Slide 5
PROBLEMA 2
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
Redondo de 30 mm (periferia)
Para H = 0,5 dj = 6 mm Para H = 1,0 dj = 3 mm
30
3
6

## Slide 6
PROBLEMA 2
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
Redondo de 30 mm
(mitad diámetro)
Para H = 0,5 dj = 9 mm
Para H = 1,0 dj = 6 mm
9
6

## Slide 7
PROBLEMA 2
Redondo de 30 mm
(núcleo)
Para H = 0,5 dj = 10 mm
Para H = 1,0 dj = 6 mm
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
Fig. VII.5 Curva de Lamont paea r:R = 0
6

## Slide 8
PROBLEMA 2
H = 1 |  | 
r/R | dj | HRC
0 | 6 | 59
0,4 | 6 | 59
1 | 3 | 60
H = 0,5 |  | 
r/R | dj | HRC
0 | 10 | 58
0,4 | 9 | 58
1 | 6 | 59
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.

## Slide 9
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
PROBLEMA 2
183