- La disolución de una lámina de grafito (átomos de soluto B) dentro de una matriz de hierro (átomos de disolvente A), puede simularse en modelos 2D que, utilizando tablas de números aleatorios, garantiza la ausencia de tendencias o sesgos en el movimiento de los átomos. Partiendo de unas condiciones iniciales en las cuales:

- Se tiene una cuadrícula de 50 filas por 60 columnas y la distancia interatómica es de 1,0 Å (0,10 nm). Cada una de las cuadrículas de la red está ocupada bien por átomos de soluto o de disolvente (el número de lagunas, que hacen posible la difusión, es igual a 6 y no varía durante el ensayo).

- Al inicio de la simulación ( t = 0 ), el número de átomos en las columnas 28, 29, 30, 31 y 32 es la máxima posible: 50, mientras que en las restantes columnas es igual a cero.

Si la ecuación teórica que representa la variación de la concentración superficial del soluto B en función del tiempo y distancia es del tipo:

CS(x,t) = A + Btexp−x24 D t

Calcular:

- Las constantes de integración de la ecuación anterior.

- Si al cabo de 40 segundos se han producido 40.000 saltos y la distribución bidimensional de átomos se soluto B es:

| Nº de columna | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de átomos | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 24 | 25 |
| Nº de columna | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Nº de átomos | 24 | 23 | 18 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |

calcular el coeficiente de difusión atribuido al carbono en la simulación.

- Comparar la concentración teórica con la experimental en las columnas 28 y 31.

- ¿Sería adecuado este experimento para simular la disolución de láminas de grafito en una fundición gris? Razonar la respuesta.

# RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO

a) Constantes de integración A y B de la ecuación anterior.

Para la resolución del problema tenemos en cuenta las siguientes formulas:

D = P ·  b2 ·                                       ν = Nºde saltos(J)Nºde atomos·t=JN·t

Donde:

D = difusión                                 b = distancia interatómica

P = probabilidad de salto             ν= frecuencia de salto

D = 14· b2 ·ν

D = 14· b2 · JN·t

La malla inicial presenta 6 lagunas.

Siendo CS(x,t)=A+Btexp(−x24Dt) vamos a calcular el valor de las constantes A y B.

Condiciones límite:

1) A una distancia suficientemente alejada ( x = : la concentración de soluto se puede considerar la inicial (en nuestro caso nula).

CS(∞,t)=C0=0=Btexp(−x24Dt)+A→A = 0

0

2) Por otra parte haciendo un balance de masa en el instante inicial y en cualquier instante

Masa inicial =Co· distancia interatómica nº Columnas = 1·1 Å·5

Masa en un tiempo (t)= −∞∞A +Bt exp−x24Dt dx= −∞∞A dx+−∞∞Bt exp−x24Dt dx

Mediante un cambio de variable z=x4Dt 	dz=dx4Dt

Siendo 0∞exp z2dz=π2

Masa en un tiempo (t)= Bt·4Dt π=B4πD

Por tanto1·5·(1A)=B4πD

B = e0CS4ΠD

B = 1·5·(1A0)4πD

b) El coeficiente de difusión del carbono atribuido para la simulación será el siguiente:

D·t = 14· b2·JN	     D = 14·b2t·JN

J = 40.000saltos ; t = 40segundos; N = 50·60 = 3000; b = 1Αº = 10-10 m

D = 3,33·10-20 m2s

c) La concentración experimental dada por simulación de ordenador (no aleatoria)

Columna 29: Cs = 2350= 0,46 en  fracción atómica de C.

Columna 31: Cs =2450= 0,48 en fracción atómica de C.

La concentración teórica dada por la expresión:

CS (x, t) = CSe04ΠDexp−X24Dt

CS (x, t) = 1·5ΠJNb2exp−nºcolumna2JN

x es igual a nº de columnas desde el origen de coordenadas multiplicado por b.

JN=400003000= 13,33 ; para la columna 28: X2 = 22 =4

b2   = 1,0·10-20 m2    CS(28,40seg) = 56,6713(0,740) = 0,55

Para la columna  29: X2 = 12 = 1

CS(29,40seg) = 56,6713(0,9277) = 0,69

d) No será la mas adecuada ya que la concentración de carbono en el material es nula, y la constante de integración del material es: A = 0.

- La difusión en estado sólido de átomos de soluto (B) en un disolvente (A), ha podido simularse en modelos 2D que, utilizando tablas de números aleatorios, garantizan la ausencia de tendencias o sesgos en el movimiento de átomos. Partiendo de unas condiciones iniciales bajo las cuales:

- Se tiene una cuadrícula de 40 filas por 50 columnas. La distancia interatómica es de 0,15 nm.

- El número de átomos de soluto (B) en la primera de las columnas es 40 y permanece constante a lo largo de todo el ensayo (fuente de materia infinita). El número de átomos de B, en el resto de las columnas para t = 0 s. Es igual a cero.

- El número de lagunas o vacantes en la muestra, que tampoco varía durante el ensayo, es de 8. Si la ecuación teórica que representa la variación de la concentración de soluto B con el tiempo y la distancia es del tipo:

C(x,t) = A + B ferx4 D t

Calcular:

- Las constantes de A y B de la ecuación anterior.

- La concentración de lagunas en la muestra y verificar, si es menor o mayor, de las que podrían producirse en el Fe a 1500 ºC. T(fusión, Fe) = 1536 ºC.

Al cabo de dos minutos y medio, se han producido 1.200.000 saltos y el número de átomos de B en las columnas 4, 5, 23, 24 y 25 es el siguiente:

| Nº de Columna | 4 | 5 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de átomos-B | 34 | 33 | 5 | 3 | 4 |

Calcular:

- La concentración experimental y teórica de los átomos de soluto en las columnas 4, 5, 23, 24 y 25.

- El coeficiente de difusión del soluto en la simulación realizada.

Resolución del problema:

1.- C (∞, t) = 0 = A + B fer (∞) = A + B ; A = - B

C (0, t) = 1 = A + B fer (0) = A ; A = 1 ; B = -1

C (x , t) = 1 – fer X24Dt0,5

2.- Concentración de lagunas (39 veces superior): comparable con un material en las cercanías del punto de fusión.

NN0 = C     = 82000= 4,0 10-3 fracción atómica de lagunas

NN0= C     = exp −9RTmRT = exp −9∗18091773 = exp (-9,1827) = 1,03 10-4

3.-

| Nº de columna | 4 | 5 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Experimental | 0,85 | 0,825 | 0,125 | 0,075 | 0,10 |
| Teórico | 0,82 | 0,77 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |

Z2 = X24·D·t                                                                                           JN = 1200000 / 2000 = 600

Dt  = 14·JN· b2                                                     Z = Nºde columna·b4·14·JN·b2 = NºdecolumnaJN

X = Nº de columna · b

Columna 4: 424,5 = 0,163 = z ; fer (0,163) = 0,179 ; CB = 0,82

Columna 5: 524,5 = 0,2040 = z ; fer (0,204) = 0,123 ; CB = 0,77

Columna 23: 2324,5 = 0,938 = z ; fer (0,938) = 0,816 ; CB = 0,18

Columna 24: 2424,5 = 0,98 = z ; fer (0,98) = 0,834 ; CB = 0,17

Columna 25: 2524,5 = 0,102 = z ; fer (0,102) = 0,850 ; CB = 0,15

4.- Coeficiente de difusión del soluto

D = 14·b2 ·JN·1150 seg= 14( 1,5 10-8 cm)2 ·1,20·1062000· 1150= D = 2,25 10-6  cm2/seg