# Problemas diagrama Fe-C

1º: Transformación durante el proceso de solidificación de un liquido con el 4,5%C.

(Fundición blanca: Diagrama Fe-Fe3C).

- Temperatura de comienzo del proceso de solidificación

4,50−4,306,67−4,30=T−11481227−1148   ; T = 1155ºC

T              1227

1148

4,3                    4,5       6,67

- Calculo de todas las fases que intervienen en le proceso de solidificación: cementitas, austenitas, ferritas, perlitas

Cementita primaria:  4,5−4,306,67−4,30·100 = 8%; Líquido 92%

Cementita eutéctica:( 4,5−2,116,67−2,11·100)  – (4,5−4,36,67−2,11·100) = 44%

Austenita eutéctica: 6,67−4,506,67−2,11·100 = 48%

Cementita proeutectoide (secundaria): (4,5−0,776,67−0,77·100)-(4,5−2,116,67−2,11·100) = 11%

Austenita eutectoide: (6,67−4,56,67−0,77· 100) = 37%

Cementita eutectoide: (4,5−0,02186,67−0,0218· 100) – (4,5−0,776,67−0,77· 100) = 4%

Ferrita Eutectoide: 6,67−4,56,67−0,0218·100 = 33%

Ferrita total ≈ Ferrita eutectoide = 33%

Cementita terciaria (vermicular):(4,5−0,0026,67−0,002· 100)–(4,5−0,02186,67−0,0218·100) = 0,097

Cementita total = ( 8 + 44 + 11+ 4 + 0,097) = 67,097%

Intervalo de solidificación: 1155ºC – 1148ºC = 7ºC

Macrorrechupe y escasa segregación; Ver pagina 273 del manual de la asignatura.

2º: Indicar el tipo de transformaciones que tienen lugar durante el proceso de solidificación de una aleación Fe-C (sistema metaestable) con el 3,5% de carbono así como la proporción en cada caso de las fases que se pueden formar según la solidificación de equilibrio metaestable Fe-CF3. ¿ Cual será la temperatura a la cual comienza a precipitar la primera fase sólida?

Austenita primaria: 4,3−3,54,3−2,11·100 = 36%

Liquido eutéctico (ledeburita): 3,5−2,114,3−2,11·100 = 64%; 100-36 = 64%

Cementita eutéctica: 3,5−2,116,67−2,11·100 = 31%

100 % de ledeburita; 6,67−4,306,67−2,11·100=52% Feγ; 4,30−2,116,67−2,11·100=48%Fe3C por tanto: 0,64· 48 = 31 % de cementita eutéctica.

Cementita proeutectoide: (3,5−0,776,67−0,77·100) – (3,5−2,116,67−2,11·100) = 15%

Cementita eutectoide: (3,5−0,02186,67−0,0218·100) – (3,5−0,776,67−0,77·100) = 6%

Cementita terciaria: (3,5−0,0026,67−0,002·100) – (3,5−0.02186.67−0.0218·100) = 1%

Cementita total: (31 + 15 + 6 + 1) = 53%

Temperatura  de comienzo de la solidificación: 1495−1148T−1148= 4,3−0,534,3−3,50; T = 1222ºC

## 3º Calcular la composición de las fases y las temperaturas criticas que se obtendrán durante el proceso de solidificación de equilibrio de una aleación Fe-C con el 1,0 % C. Concretamente determinar las siguientes:

## Temperatura a la cual se inicia el proceso de solidificación

## Temperatura final del proceso de solidificación

## Cantidad que puede existir de Austenita antes de que comience la precipitación de la cementita proeutectoide o secundaria.

## Cantidad de cementita proeutectoide

## Cantidad de cementita eutectoide

## Cantidad de cementita total

1)    1495−11481495−T =  4,3−0,531−0,53 ; T = 1452ºC

2)    1495−11481495−T = 2,11−0,171−0,17; T = 1347 ºC

Intervalo de solidificación: Tl-Ts = 1452 – 1347 = 105 ºC

3) Entre 1347ºC y la temperatura de aparición de la  cementita todo el sistema es monofásico de    austenita.

1148−7271148−Tcement = 2,11−0,772,11−1,0; Tcement = 799 ºC

Por tanto entre 1347ºC y 799ºC todo es austenita.

4)   Cementita proeutectoide: 1,0−0,776,67−0,77·100 = 4,0%

5) Cementita eutectoide: (1,0−0,02186,67−0,0218·100) – (1,0−0,776,67−0,77·100) = 10,8%

6) Cementita terciaria: (1,0−0.0026,67−0,002·100) – (1,0−0,02186,67−0,0218·100) = 0,20%

Cementita total: Cementita proeutectoide + Cementita eutectoide + Cementita terciaria = ( 4 + 10,8  + 0,20 ) = 15%

4º: Dibujar la curva de enfriamiento de un acero con el 0,45% C desde el estado líquido a la temperatura ambiente indicando las fases y las temperaturas para las cuales aparecen o desaparecen las fases del diagrama de equilibrio metaestable.

Comienzo del proceso de solidificación:

T ºC

1538

T

1495

0

0,53

0,45

% C

1538−14951538−T=0,530,45 ;		T = 1502ºC

Ferrita δ properitéctica:

0,53−0,450,53−0,09⋅100=18% ;	82% líquido (C = 0,53 %)

Líquido

Fe – δ

% Austenita peritéctica (0,17%):

0,53−0,450,53−0,17⋅100=22%;		78%  líquido

Reacción Peritéctica:	(82%) Líquido + (18%) Sólido (Fe – δ) ⇔ (22%) Sólido (Fe – γ)

En esta reacción peritéctica el 18% de sólido (Fe – δ) (0,09% C) reacciona con el 82% de líquido (0,53% C) para dar 22% de sólido (Fe – γ) con 0,17% C. El líquido se reduce un 4%.

Líquido

Fe – γ

Final del proceso de solidificación (100% Austenita):

0,17

0,45

2,08

1154

1495

T

T ºC

1495−11481495−T=2,11−0,170,45−0,17=5,04=3471495−T;1495−T=68,9T=1438ºC

% C

Fe – γ

Comienzo de la transformación alotrópica de austenita en ferrita:

0

0,45

0,77

727

912

T

T ºC

% C

912−727912−T=0,770,45=1,7111;108=912−TT=804ºC

Fe – γ

Fe – α

Ferrita Proeutectoide:

0,77−0,450,77−0,0218⋅100=43%   		Austenita Proeutectoide = 57%

Ferrita Eutectoide:

100⋅6,67−0,456,67−0,0218−43%=51%

Ferrita Total a Tª ambiente:

6,67−0,456,67−0,008=6,226,662=93%

Cementita Total:  Eutectoide + Terciaria = 7%

Perlita

Fe – α

Cementita

Curva de enfriamiento del acero:

t

T ºC

1502

1438

1495

804

727

L = 2

L = 1

L = 0

L = 1

L = 2

L = 1

L = 0

L = 1

Líquido

Ferrita – δ  + Líquido

Ferrita – δ  
 Austenita

Austenita

Comienzo de la transformación alotrópica

Austenita 
 Ferrita - α

Ferrita + Fe3C

5º: Durante el proceso de solidificación de equilibrio de un acero con el 0,30% C, calcular:

- La temperatura de inicio del proceso de solidificación.

- La temperatura final del proceso de solidificación.

- La máxima cantidad de ferrita delta que puede formarse.

- La cantidad de austenita eutectoide.

- La cantidad de ferrita alfa que se forma antes de la reacción eutectoide (ferrita proeutectoide).

- La cantidad de ferrita eutectoide.

a) Temperatura de inicio de solidificación:

% C

1538

1495

0

0,53

0,30

T ºC

T

1538−1495T−1495=0,530,53−0,30=0,530,23=2,304343=T−1495⋅2,3043T=1514ºC

b) Temperatura final del proceso de solidificación:

1495

1148

0,17

2,11

0,30

% C

T ºC

T

1495−1148T−1148=2,11−0,172,11−0,30=1,941,81=1,0718347=(T−1148)⋅1,0718T=1472ºC

c) Máxima cantidad de ferrita δ: 52 %

100⋅0,53−0,300,53−0,09=52%; 48% líquido con el 0,53% C

Austenita Peritéctica (0,17%): 64%

0,53−0,300,53−0,17⋅100=64%;		36% líquido C = 0,53%

Líquido transformado en la reacción Peritéctica: 12%

d) Austenita eutectoide (0,77%):

0,30−0,02180,77−0,0218⋅100=37%

e) Ferrita α proeutectoide:

100 – 37 = 63% de ferrita proeutectoide

f) Ferrita eutectoide:

% Ferrita en la Perlita: 6,67−0,776,67−0,0218⋅100=88,75%

37⋅0,8875=33% de ferrita eutectoide

Cementita eutectoide:

0,30−0,02186,67−0,0218=4%

Temperatura de inicio de la formación de ferrita α:

0

0,30

0,77

727

912

T

T ºC

% C

0,770,77−0,30=912−727T−727=1,6383185=1,6383⋅T−727T=840ºC

6º: Dibujar la curva de enfriamiento de un acero con el 0,15% C desde el estado líquido a temperatura ambiente indicando las fases y las temperaturas para las cuales aparecen o desaparecen las fases.

Comienzo de la solidificación  Fe - δ (ferrita delta)

% C

1538

1495

0

0,53

0,15

T ºC

T

1538−14951538−T=0,530,15T=1526ºC

A 1495ºC

Cantidad de ferrita delta:

Fe - δ =0,53−0,150,53−0,09⋅100=86%; 		14 % líquido peritéctico (0,53% C)

Cantidad de ferrita delta por debajo del peritéctico:

Fe - δ =0,17−0,150,17−0,09⋅100=25%; 		75 % Austenita peritéctica

Ferrita – δ ( peritéctica ) = 86 – 25 = 61 %

La solidificación termina a 1495 ºC. Intervalo de solidificación 1526 - 1495 = 31ºC

Temperatura para la cual existe 100 % de austenita:

% C

0

0,15

0,17

1394

1495

T

T ºC

1495−1394T−1394=0,170,15T=1483ºC

Temperatura para la cual el 100 % de la aleación es austenita.

Temperatura para la cual comienza la transformación alotrópica austenita – ferrita (0,15 % C)

0

0,15

0,77

727

912

T

T ºC

% C

912−727912−T=0,770,15T=876ºC

Dominio austenítico de la aleación: Entre 1483 y 876 ºC.

Ferrita proeutectoide:

0,77−0,150,77−0,0218⋅100≈83%

austenita proeutectoide: 17 %

Ferrita eutectoide:

% Ferrita en la Perlita: 6,67−0,776,67−0,0218⋅100=88,75%

17⋅0,8875=15% de ferrita eutectoide

Ferrita total:

6,67−0,156,67−0,008⋅100=98%

(ferrita proeutectoide + Eutéctica – Ferrita que se transforma en cementita)

Austenita eutectoide (0,77% C) se transforma en ferrita y cementita:

Ferrita – α =6,67−0,776,67−0,0218⋅100=89%

Austenita eutectoide (0,77% C)

Fe3C = 11%

t

T ºC

1526

1483

1495

876

727

L = 2

L = 1

L = 0

L = 1

L = 2

L = 1

727ºC

L = 0

L = 1

Líquido

Ferrita – δ  + Líquido

Ferrita – δ  
 Austenita

Austenita

Comienzo de la transformación alotrópica

Austenita 
 Ferrita - α

Ferrita + Fe3C

T = 876ºC

Curva de enfriamiento del acero:

7º:  Durante el proceso de solidificación de equilibrio de un acero con el 
0,13 % C, calcular:

- La temperatura de inicio del proceso de solidificación.

- La temperatura final del proceso de solidificación.

- La máxima cantidad de ferrita delta que puede formarse.

- La cantidad de austenita eutectoide.

- La cantidad de ferrita alfa que se forma antes de la reacción eutectoide.

- Dibujar la curva de enfriamiento del acero indicando las temperaturas críticas asociadas a los cambios de fase y reacciones invariantes.

a) Temperatura de inicio de solidificación:

1538−1495T−1495=0,530,53−0,13=0,530,40=1,32543=T−1495⋅1,3252023,8=1,325⋅TT=1527ºC

1538

1495

0

0,53

0,13

% C

T

T ºC

b) Temperatura final de solidificación = 1495ºC

c) Máxima cantidad de ferrita - δ: ferrita - δ primaria.

Antes del peritéctico

0,53−0,130,53−0,09⋅100=0,400,44⋅100=91%

Fe – δ (C = 0,09%)

9% Líquido con el 0,53% C

Reacción  Peritéctica:

(9%) Líquido + (91%) Sólido (Fe – δ) ⇔ Sólido (Fe – γ)

(0,53% C)		(0,09% C)		 (0,17% C)

Ferrita – δ transformada por la reacción peritéctica: 41%

Después del peritéctico:  0,17−0,130,17−0,09⋅100=0,040,08⋅100=50%  Fe – δ  (C = 0,09%)

El resto será austenita:  50%  Fe – γ   (C = 0,17%)

La máxima cantidad se forma antes de la reacción peritéctica (ferrita – δ primaria)

d) Fe – γ (C = 0.77%) = 0,13−0,02180,77−0,0218⋅100=0,10820,7482⋅100=15%

e) Fe – α (C = 0,0218%) = 100 – 15 = 85% 	Ferrita primaria o proeutectoide.

Ferrita Eutectoide:

% Ferrita en la Perlita: 6,67−0,776,67−0,0218⋅100=88,75%

% Austenita eutectoide: 15%

15⋅0,8875=13% de ferrita eutectoide

0

0,13

0,77

727

912

T

T ºC

% C

Temperatura de comienzo de la transformación de austenita en ferrita – α:

912−727T−727=0,77−0,02180,77−0,13≈0,770,641,203⋅T−727=185T=881ºC

f) Curva de enfriamiento del acero:

t

T ºC

1527

1471

1495

881

727

L = 2

L = 1

L = 0

L = 1

L = 2

L = 1

727ºC

L = 0

L = 1

Líquido

Ferrita – δ  + Líquido

Ferrita – δ  
 Austenita

Austenita

Comienzo de la transformación alotrópica

Austenita 
 Ferrita - α

Ferrita + Fe3C

T = 881ºC

8º. Evolución de la estructura micrográfica en el enfriamiento para un acero de 3% de carbono. (Fundición hipoeutéctica)

1) Para una temperatura T > TL = 1222º C

Para temperaturas mayores de la temperatura liquidus, tenemos un 100% de liquido.

100% Liquido

2) Para una temperatura TL< T < 1148º

A medida que disminuimos la temperatura, aumenta la cantidad de austenita así como el porcentaje en carbono de ésta; por el contrario disminuye el volumen de liquido que tendrá cada vez mayor porcentaje en carbono.

Austenita + Líquido

# 3) Para una  temperatura 1148 ºC< T < 727ºC

# A la  temperatura 1148ºC, se produce la trasformación eutéctica siguiente:

# Liquido                Austenita + Cementita (Ledeburita)

# Como componente disperso obtendremos austenita primaria, y como componente matriz se obtendrá ledeburita obtenida de la reacción eutéctica.

# A medida que desciende la temperatura, la austenita pierde solubilidad en carbono por lo que disminuye el porcentaje de carbono en la austenita. Eso lleva consigue un aumento de la proporción de cementita  a costa de la austenita.

Granos de Austenita  y matriz de Ledeburita (Austenita + Cementita)

Las juntas de grano gruesas muestran la formación de cementita secundaria

4) Para temperaturas menores de 727ºC

A 727ºC, se produce la reacción eutectoide, donde se verifica:

Austenita                       Ferrita + Cementita (Perlita)

Componente matriz, esponja cementítica formada por cementita eutéctica, y perlita procedente de la austenita eutéctica, y como componente disperso la perlita procedente de la austenita primaria.

A medida que disminuye la temperatura se produce la perdida de solubilidad en carbono de la ferrita, formándose cementita terciaria o vermicular.

Ferrita + Cementita