TRANSFORMACIONES DE FASE(DIAGRAMA BINARIO SiO2-Al2O3)

La figura adjunta corresponde al diagrama binario  SiO2-Al2O3. En abcisas se representa la fracción molar de Al2O3; en ordenadas la temperatura en ºC. Las coordenadas de los puntos indicados en el diagrama  son los siguientes:

A(0.08,1595),B(0.3,1750),C(0.4,1810),D(0.6,1850),E(0.67,1840). Sílice y alúmina son inmiscibles en estado sólido; la solubilidad en estado líquido es total. Se pide:

- Indicar la naturaleza de las fases correspondientes a los dominios I, II, III y IV.

- Expresar el compuesto químico definido que aparece en el diagrama de la forma (SiO2)x(Al2O3)y, siendo x+y=1.¿Cuál es su temperatura de fusión?.A dicho compuesto se le llama mullita.

- Una mezcla 0,4 molar en alúmina, de 768 g de peso se lleva a 1900ºC   y se le deja enfriar hasta 1550ºC. Determinar la curva de enfriamiento, indicando los puntos de transformación, cantidades en masa, de fases líquida y sólido a T=1750ºC. La observación microestructural del sólido obtenido a 1550ºC muestra cristales de mullita embebidos en un vidrio silico-aluminoso.¿Resulta previsible esta observación?.¿Qué influencia tienen los procesos difusionales, el factor tiempo, en las estructuras encontradas?

Datos: Peso molecular de la sílice 60g; Peso molecular de la alúmina 102g