CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES. SEPTIEMBRE-2000. INGENIERÍA QUÍMICA.

Primer parcial

- El Fe-,tiene un peso atómico de 56g. y su parámetro de red –a la temperatura ambiente- es 2,86 Å. Calcular su densidad.

Los átomos en el BCC están en contacto a lo largo de la diagonal del cubo.

d=a×3=4rc                                                                                                a

ρ=(2 átomosred)⋅(átomo.g6,023⋅1023átomos)⋅(56g.1átomo.g)(2,86 A)3⋅(10−10m)31A3                                                           a

a2          a

ρ=2×56(2,863)⋅(6,023)⋅(10−30)⋅(1023)⋅(gm3)

ρ=0,7948⋅107⋅gm3⋅1m3106cm3=7,948 gcm3

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES.  DICIEMBRE- 2001

Primer parcial

- Calcular la energía superficial sólido/vapor en el grafito.

Datos

Energía de enlace =1,5 kcal/átomo-g.

Parámetro de Red: c = 6,7 Å y a = 2,3Å.

- Para la soldadura por braseado con aleación de aporte de las fundiciones grises es preciso realizar una limpieza electroquímica de la superficie a fin de eliminar el grafito. ¿Por qué?. Energía interfacial Fe(sólido) - Cu(líquido)=430 ergios/cm2.

γsv=L2

γsv=(12)⋅1500 cal⋅mol−1⋅4,18⋅107 ergios⋅cal−1 (1átomo)6,023⋅1023 átomos⋅mol−1 (6,7)⋅(2,3)⋅10−16cm2=34 ergioscm2

Condiciones de mojado, pag 78:

V

mv

sv

sm

m



S

- γsv=γsm+γmv⋅cosθ              (θ <90º)=equilibrio

- γsv>γms+γmv  (líquido moja)

- γsv<γms+γmv   (no moja)

Por tanto, para soldar cobre a las fundiciones(braseado):

34 ergios/cm2  < 430 + γmv     (que se desconoce)

es preciso eliminar el grafito  que no es mojado por el cobre.

Constituye una falsa soldadura de alto punto de fusión (pág: 79-80).

I-8- Calcular el parámetro de red del aluminio. Evaluar la rigidez según las aristas de la celda elemental.

Datos

ρ(Al)=2,665 g/cm3

P(Al)=26,65 g/átomo.g

E= 70 GPa

ρ(Al)=masavolumen=4(atomoscelda)⋅26,981⋅(gatomos.g)(1 atomo.g6,023⋅1023átomos)(1a3)

ρ(Al)=2,669 gcm3=(4)⋅(26,981)6,023⋅1023⋅1a3                               a

a3=(4)⋅(26,981)(6,023⋅1023)⋅2,669=6,714⋅10−23 cm3        a             a2        a2

a (cm)=4,062⋅10−8 cm⋅1A10−8 cm=4,065 A                 a2        a a

S=E⋅d0=70 GPam2⋅4,065⋅10−10 m⋅109 Pa1 GPa=28,4 Nm

- Rigidez en la dirección de la diagonal de las caras

d0=22⋅a0=4,065 A⋅22

S=20,1 N/m    en dirección (110)

- Rigidez en la dirección de la diagonal de la celda elemental

D=2a2+a2=a3

S=70 GPa 4,06510−10⋅3m⋅109Pa1 GPa=49,2 Nm

Realmente lo que sucede es que lo que es constante es la Rigidez del enlace en el cristal y lo que varía es la elasticidad del material según dirección.

La primera difracción X del cobre, empleando anticátodo de Co (1,79 Å) tiene lugar para un ángulo θ de Bragg igual a 25,39 º.

- Calcular el parámetro de red del cobre y su densidad.

- Indicar cual sería la segunda familia de planos difractantes.

- Estimar igualmente la variación del sonido en el cobre y compararla con la del aire (340 m/s) a través del numero de Mach.

###### Datos

Módulo elástico del cobre 118 GPa

Peso atómico del cobre = 64.

# Resolución

- Ley de Bragg: X = 2 · d · sen θ, siendo d la distancia entre planos difractantes

De la pagina 399 del libro-JAP: Planos difractantes para el Sistema Cúbico Centrado en las Caras (FCC), ordenados de mayor a menor densidad atómica: primero el {111}; segundo el {200}.....

a√2

a

a

a

Distancia entre planos {111} = a3

Diagonal del cubo = a⋅3

Distancia entre planos  = ah2+k2+l2=a3

Aplicando la Ley de Bragg:  2 · d · sen 25,39 = 1,79 Å

a = 1,79⋅32⋅sen(25,39)=3,1000,858=3,61Å

La densidad del cobre será:

ρ =4atomoscelda⋅1mol6,023⋅1023átomos⋅64g cobre1mol atomosa3=9,0gcm3

- La segunda familia de planos difractantes es la {200}

- Velocidad del sonido en el cobre: v = Eρ= 3620 m/s

Ma = vv sonido=3620340=10,65

Calcular la densidad del aluminio

###### Datos

a = 4,049 Å

Pa (Al) = 26,981 g/atomo g

# Resolución

ρ (Al) =4atomos1celda⋅1átomo.g6,023⋅1023átomos⋅26,981g 1 atomo.g(4,049⋅10−8)3=2,699gcm3

1Å=10-8cm

Calcular el grado de aprovechamiento del espacio en las estructuras compactas.

###### Dato

r(Al) = 1,431 Å

# Resolución

% ocupado = 43π⋅r3⋅44,049⋅10−8cm3⋅100=73,96%

Teóricamente, el grado de aprovechamiento del espacio de estructuras compactas es:

% ocupado = 43π⋅r3⋅4a3⋅100

Encontrar una relación entre el radio y el parámetro de red de la estructura

# Resolución

a2=diagonal=4·r ; luego  r =a42; r3=a364⋅22

Por lo tanto:

% ocupado = 43π⋅a364⋅22⋅4a3⋅100=32π264⋅3100=74%

- Calcular el parámetro de red del cobre. La rigidez S del enlace del cobre es 42 N/m.

- Calcular su módulo de Young, E, y la velocidad de propagación de las ondas longitudinales en dicho metal.

Datos

Densidad del cobre = 9 g/cm3

Peso atómico = 64 g/atomo g

## Resolución

- La estructura cristalina del cobre es la Cúbica Centrada en las Caras (FCC).

a√2

a

a

a

Diagonal de las caras = a⋅2=4r

ρ =  masavolumen=4atomoscelda⋅1mol6,023⋅1023átomos⋅64g 1mola3=9,0gcm3

de modo que :

a=(4)⋅(64)6,023⋅10239,0

a = 3,62 ·10-8 cm = 3,62 Å = 0,36 mm

- Cálculo del módulo Young y velocidad de propagación

v=Eρ=Nm2·m3kg12=kg·ms2·m2·m3kg12=m2s212=ms

calculemos previamente el módulo de Young, E

E = S3,62⋅10−10m=42 Nm−13,62⋅10−10m=1,16⋅1011Nm2=116GNm2=116 GPa

ϕ=9,0gm3·Kg103g·106cm31m3=9000Kgm3

Luego:

v=Eρ= 1,16⋅1011Nm29000kgm3=3590ms

#### CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES. INGENIERÍA QUÍMICA. FEBRERO-2001

##### Primer parcial

El diámetro atómico del níquel es 0,25 nm. Calcular su densidad y parámetro de red. Principal aplicación del níquel. ¿Se comportaran bien las aleaciones de níquel en atmósferas sulfurosas?

###### Dato

Peso atómico del níquel = 59 g/átomo g

# Resolución

a√2

a

a

a

a2=diagonal=4·r, luego:  0,5 nm = a2, por lo tanto: a = 0,3535 nm

ρ =  masavolumen=4atomoscelda⋅1mol6,023⋅1023átomos⋅59g1mol0,3535⋅10−9m3=8,87gcm3

Aplicaciones del níquel:

- Superaleaciones

- Cuproníqueles (Cu – Ni)

- Aceros inoxidables (Aleantes de Aceros)

- Recubrimientos

- Otros: industria química, catalizadores.....

- Aleaciones magnéticas

### Comportamiento en atmósferas sulfurosas

Mal comportamiento debido a la formación de la eutéctica Ni-SNi

3Ni +2SH2 ↔ S2Ni3  + 2H2

Ver pág. 137 libro P.Sanz

- Determinar el tamaño en grano ASTM de la micrografía a 100X que se adjunta.

- Calcular la longitud promedio de grano en micras

- Inoculante empleado para el afino del tamaño de grano de las aleaciones de aluminio en estado bruto de moldeo

## Resolución

- Número de granos enteros = 8

Número de granos parciales = 15

Total = 8 + 15/2 = 15,5 granos

Área ocupada = 10 • 7,5 cm2 = 75 cm2  (Variará según la impresora utilizada)

15,5granos75cm2⋅2,54 cm21pulgada=1,33granos/ pulgada cuadrada

2N-1 = n (número de granos por pulgada cuadrada a 100X)

2N-1 = 1,33; operando: (N-1)·ln 2 = ln 1,33 , de donde:

N =1,41; 1· ½  ; según tabla VIII.36 del libro P. Sanz (pag 309), 1· ½ es igual a  0,186 mm, o lo que es lo mismo, 186 μm

- Longitud promedio = 7,5 cm3,5 granos=2,14 cm a 100Xgrano⋅10−2cm1cm 100X⋅104μm1 cm=214 μm

- Los agentes inoculantes, cuya utilización es para afinar el grano, y que aumenta la velocidad de nucleación, es el BT12, (pag 86 libro P.Sanz)

Nota: No confundir el afino con la modificación de la estructura de la estructura metalúrgica.

La micrografía que se adjunta reproduce la estructura de una aleación binaria A-50%B a temperatura ambiente a 250X, después de un enfriamiento bajo condiciones de equilibrio. Calcular:

- Tamaño de grano ASTM

- Tamaño promedio de grano derivado del análisis de la propia micrografía

- Que se puede indicar sobre el diagrama de equilibrio del sistema A-B

## Resolución

- Número de granos enteros = 2

Número de granos parciales = 8

Total = 8 + 8/2 = 6 granos

Área ocupada = 10,3 cm • 6,2 cm = 63,86 cm2 (Variará según la impresora empleada)

6 granos63,86 cm2⋅2,5 cm21 pulgada2=0,587granosin2 a 250X⋅(2,5)2(in)2·250X1(in)2·100X=3,67 granos(in)2

2N-1 = n (número de granos por pulgada cuadrada a 100X) (pág. 309 del JAP)

N (ASTM tamaño de grano);  (N-1)·ln 2 = ln · n

de donde:

N =ln nln 2+1=ln 3,67ln 2+1=1,3000,693+1=2,87

Longitud promedia ASTM = 0,120 mm (120 m); (pag 309 del JAP, Tabla VIII.36)

- Según micrografía :

6,20 cm2,5 granos=2,48 cm a 250Xgrano⋅0,004 cm1 cm 250X⋅104μm1 cm=99,2 μm

- Puede decirse que los metales A-B, tienen tendencia a formar soluciones sólidas y el diagrama de fases será el característico de la solubilidad total