SEGUNDA EVALUACIÓN CONTÍNUA. MARZO-2017-TSM

1. En el proceso de tostación oxidante en aire (79% N2 y 21%O2 en volumen) de la blenda, ZnS, se pide:

a) La reacción química que tiene lugar.

b) La cantidad de SO2 máxima en los gases de tostación, en porcentaje en volumen. Suponer que todo el oxígeno del aire se utiliza para la reacción con el ZnS.

c) Cantidad de ácido sulfúrico que se podría producir por tonelada de Zn tratada.

Datos: Pesos atómicos en g·átomo-g-1 del S; Zn; O; N e H respectivamente: 32,06; 65,37; 16,00; 14,00 y 1,01.

2. La reacción de producción de magnesio vapor, por reducción con silicio (Proceso Pidgeon) y su energía libre estándar son las siguientes:

2MgO(s)  +  2CaO(s)  +  Si (s)  ↔  2Mg(g)  +  Ca2SiO4(s)

∆GoT=   458,0 -  0,255 TK kJ·mol-1 Ca2SiO4

Se pide, calcular:

a) El valor de la energía libre de la reacción a 1600 K, cuando la presión parcial de magnesio en el gas, alcanza las 0,01atmósferas.

b) La presión parcial de magnesio en equilibrio con las fases condensadas a 1600 K.

c) Que podría suceder si, por cualquier anomalía en el horno de reducción, la presión de vapor del magnesio en el gas alcanza las 0,20 atmósferas a la temperatura de 1600 K.

3. Metalurgia de Escorias. Se pregunta:

a) Indicar que se entiende por una Escoria Metalúrgica.

b) Según el modelo iónico de las escorias,¿ definir qué se entiende por un óxido básico y uno ácido.

c) En la escoria de Horno Alto, cuya composición en peso es 45% SiO2; 40% CaO y 15% Al2O3, expresar su composición en términos de la fracción molar.

Datos: Pesos atómicos del Silicio, Calcio, Aluminio y Oxígeno en g·átomo-g-1, son respectivamente: 28,09; 40,08; 26,98 y 16,00.

4. Suponiendo que el arrabio de un Horno Alto, se puede identificar en la disolución binaria de Fe-C, se pide:

a) Calcular, el coeficiente de actividad de Raoult a dilución infinita del carbono,γC*, en el hierro a 1500 ºC.

b) La actividad de Raoult del carbono en una disolución del 4,50% C a 1500 ºC

Datos: La máxima solubilidad del carbono en el hierro a 1500 ºC es del 5,14 % C. El parámetro de auto-interacción del carbono en el hierro fundido,εCC, a 1500 ºC es de 8,07. Pesos atómicos del Carbono y Hierro en g·átomo-g-1, son respectivamente: 12,01 y 55,85.