TECNOLOGÍA SIDEROMETALÚRGICA 3º (EM).ENERO-2014

Tiempo total de Examen: Una hora y media

1.- Obtener en cada caso, la expresión generalizada que pueda indicar la relación funcional existente entre la fracción volumétrica de monóxido de carbono en el gas, expresada en tanto por ciento, CCO% vol,  y la temperatura (K), en equilibrio con las siguientes fases sólidas del sistema Fe-O-C:

Situación-A: Wustita estequiométrica, FeO, y hierro metálico, Fe, en función de la temperatura a la presión total de una atmósfera. Situación-B: Wustita estequiométrica, FeO, y hierro metálico, Fe; en función de la temperatura a la presión total de tres atmósferas.

Detallar finalmente, las características termodinámicas del sistema estudiado (Fe-O-C) entre las fases condensadas indicadas anteriormente, respondiendo a las siguientes preguntas: A) Si la reacción considerada es endotérmica o exotérmica. B) La variación de la constante de equilibrio con la temperatura (si aumenta o disminuye). C) Indicar, si la constante de equilibrio varía con la presión total en el sistema.

Datos Termodinámicos: La energía libre para la formación de la wustita estequiométrica, FeO, el CO(g) y CO2(g) son las sigientes: ΔGº/kJ·mol−1FeO  =  -265,0  + 0,065T (K); ΔGº/kJ·mol−1CO(g)  =  -118,0  -  0,084T(K) ; ΔGº/kJ·mol−1CO2(g)  =  -395,0  + 0,001T(K);

2. Calcular la cantidad de carga (culombios) que se necesitaría para depositar- disolver un gramo de Aluminio y un gramo de Hierro. Suponer que, tanto el Aluminio como el Hierro en las disoluciones acuosas, se encuentran como Al3+(aq) y Fe3+(aq) respectivamente. Datos: Peso atómico del Al: 27 g·átomo-g-1; Peso atómico del Fe: 55,85 g·átomo-g-1.

3. En la Metalurgia del Aluminio, indicar la reacción de digestión – ataque de la bauxita con sosa caústica concentrada.

4. Indicar la reacción del proceso de “purificación – precitación jarosítica” en la Metalurgia del Cinc.

5. En la Metalurgia del Plomo, precisar que se entiende cuando se habla del “ plomo bruto o bullón”.

6. Indicar – desarrollar, el fundamento del proceso de afino de las impurezas de níquel a través del proceso conocido como: “El del Carbonilo del Níquel”.

7. Indicar en el ataque de minerales de oro (Metalurgia del Oro), por disoluciones alcalinas de cianuro de sodio, cual es la reacción química vinculada al proceso de lixiviación.