TECNOLOGÍA SIDEROMETALÚRGICA -3º (GRADO-EM)-ENERO-2017

Tiempo máximo para desarrollar las preguntas: Una hora treinta minutos.

1. En la Metalurgia del Manganeso, el metal es habitualmente obtenido por reducción carbotérmica de su óxido MnO2:

, asociada a la reacción:

MnO2(s)  +  2C(s)    Mn(s)  + 2CO(g)

Se pide determinar:

- Calcular la entalpía asociada a la reducción del MnO2, a la temperatura ambiente,  25 ºC, .

- La cantidad mínima de coque (carbón), en kilogramos por tonelada de manganeso producido, necesaria para realizar la reducción.

- El consumo de energía eléctrica, en kWh·t-1 Mn, si se identifican las necesidades energéticas con la entalpía de reducción a 298 K.

Datos: Las Entalpías Estándar de Formación de MnO2 y del CO a 25 ºC son respectivamente, las siguientes: -520,0 kJ·mol-1 MnO2 y -106,2 kJ·mol-1 CO. Peso Atómico del carbono: 12 g·átomo-g-1; del manganeso: 54,94 g·átomo-g-1 Mn  y del oxígeno: 16 g·átomo-g-1.  kWh = 3,6·106 J.

2. Las disoluciones de Fe y Mn, en estado fundido, a 1600 ºC, tienen comportamiento ideal. Calcular la Energía Libre, la Entalpía y la Entropía asociadas al proceso de disolución (aleación)- mezcla homogénea del manganeso en el hierro a 1600 ºC, conociendo que la composición final del manganeso en el hierro es del 1,0%.

Como resultado de los cálculos efectuados, ¿se puede afirmar, que el proceso de aleación-disolución del manganeso en el hierro, es favorable?

Datos: Peso atómico del Fe, 55,85 g·átomo-g-1 Fe; del Mn, 54,94 g·átomo-g-1 Mn; R =  8,3144 J·mol-1·K-1.

3. En la Metalurgia del Cobre, uno de los pasos a realizar es la conversión del sulfuro de cobre (II) en cobre blister, Cu-impuro, según la reacción:

CuS(f) + O2(g)  SO2(g) + Cu (f)

Calcular:

A) El volumen de SO2 (Nm3 SO2· t-1 de Cu).

B) El volumen de O2 mínimo necesario para llevar a cabo el proceso en (Nm3 O2· t-1 de Cu).

C) El volumen de N2 mínimo en los gases, necesario para llevar a cabo el proceso en (Nm3 N2· t-1 de Cu).

D) La composición porcentual volumétrica máxima de SO2 que, se puede obtener, en los humos del proceso de conversión.

Datos: Composición volumétrica del aire: 21% O2 y 79 % N2. Peso atómico del cobre, oxígeno, azufre y nitrógeno: 63,55 g·átomo-g Cu-1; 16 g·átomo-g O-1; 32 g·átomo-g S-1;

14 g·átomo-g N-1.

4. El equilibrio del Cu(s)-Cu2O(s) a 298 K en una disolución con una cantidad de Cu2+(aq) de 10-3 moles·kg H2O-1 a la presión de 1,0 atmósferas (Diagramas de Pourbaix, E-pH), determinar:

A) La semi-reacción de reducción del equilibrio acuoso con las fases condensadas de Cu y Cu2O.

B) El potencial estándar de reducción, del equilibrio acuoso entre las fases de Cu y Cu2O a la temperatura de 298 K y a la presión de 1,0 atmósferas. La energía libre estándar,

C) El potencial redox del sistema acuoso anteriormente indicado compatible con un valor del pH = 6 a 298 K  de temperatura,  a la presión de 1,0 atmósferas y con una cantidad de Cu2+(aq) de 10-3 moles·kg H2O-1.

D) Finalmente, estimare el potencia redox compatible con las mismas condiciones indicadas en el apartado C, pero con  una cantidad de Cu2+(aq) de 10-2 moles·kg H2O-1.