PRIMERA EVALUACIÓN CONTÍNUA-TSM
1. Detallar la “función de densidad” propuesta por Gates-Gaudin-Schuhmann. Indicar el significado físico de los diferentes parámetros y variables que intervienen en su ecuación matemática.

2. Cuanto mayor es el “trabajo de adsorción” de una partícula mineral hacia el aire, la flotabilidad del mineral es mayor o menor. Razonar la respuesta. 

3. Calcular la Entalpía Estándar a 1273 K, [image: image2.png]A H°(T)



, asociada a la reacción:

Fe(s)  +  Cu2O(s)  [image: image4.png]


  2 Cu(s)  + FeO(s)

Datos: Las Entalpías Estándar de Formación de FeO y del Cu2O son las siguientes: 

[image: image6.png]A H°(T)



(FeO)  = - 271,0  +  0,0080T (K) kJ·mol-1 de FeO

 [image: image8.png]A H°(T)



(Cu2O)  = - 10,5  -  0,123T (K) kJ·mol-1 de Cu2O

Determinar, a tenor de los datos anteriormente aportados, como podría variar la Constante del Equilibrio de la reacción considerada, con la temperatura. 
4. Calcular la presión parcial del oxígeno en equilibrio con el Fe y el FeO a 1000 ºC. 

Datos: La Energía Libre Estándar,[image: image10.png]AG°(D),



 de formación del FeO es la siguiente:

 [image: image12.png]A.G°(T)



(FeO)  = - 265,0  +  0,0065T (K) kJ·mol-1 de FeO

5. Las disoluciones de Fe y Mn, en estado fundido, a 1600 ºC, tienen comportamiento ideal. Calcular la Energía Libre, la Entalpía y la Entropía asociadas al proceso de disolución- mezcla homogénea del manganeso en el hierro a 1600 ºC, conociendo que la composición final del manganeso en el hierro es del 1,0%.
Datos: Peso atómico del Fe, 55,85 g·átomo-g-1 Fe; del Mn, 54,94 g·átomo-g-1 Mn; R =  8,3144 J·mol-1·K-1.
SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS
Primer Ejercicio

La respuesta correcta a la pregunta-1, se encuentra en la página  75 del Texto Fundamentos, Vol. I.

Segundo Ejercicio

La respuesta correcta a la pregunta-2, se encuentra en la página  90, ecuación [3.17] del Texto Fundamentos, Vol. I. No obstante, es preciso indicar que en la ecuación [3.16] correspondiente al “trabajo de adsorción”, existe un error en el signo de la igualdad:

[image: image14.png]





[3.16]

Tercer Ejercicio
La Entalpía Estándar de la reacción a 1273 K es de  - 93.737 J·mol-1 de FeO (exotérmica). Al tratarse de un proceso exotérmico, la Constante del Equilibrio disminuye al aumentar la temperatura.

Cuarto Ejercicio

La presión parcial de oxígeno, P(O2), es de 8,55·10-22 atmósferas.

Quinto Ejercicio

La Energía Libre de Mezcla Homogénea es de  - 726,12 J·mol-1 de mezcla.

La Entalpía de la Mezcla Homogénea es cero.

La Entropía de la Mezcla Homogénea es de  0,3877 J·mol-1 de mezcle.    
