PRIMERA EVALUACIÓN CONTÍNUA-TSM-2016

1. En la Metalurgia del Cromo, el metal se obtiene por reducción carbotérmica de su óxido Cr2O3 a la temperatura de 1910 ºC:

Cr2O3(s)  +  3C(s)  ↔  2Cr(f)  + 3CO(g)

Se pide, determinar:

- La entalpía asociada a la reducción del Cr2O3, a la temperatura de 1910 ºC, por tonelada de cromo producido.

- La cantidad mínima de coque (carbón), en kilogramos por tonelada de cromo producido, necesaria para realizar la reducción.

- El consumo de energía eléctrica, en kWh·t-1 Cr, si se identifican las necesidades energéticas con la entalpía de la reducción de Cr2O3 a 1910 ºC.

Datos: La Entalpía Estándar de asociada a la reducción carbotérmica del Cr2O3 es la siguiente: ∆Hº  =  831,0  −  0,0405 T (K) kJ·mol-1 de Cr2O3.Peso Atómico del carbono: 12 g·átomo-g-1C; del cromo: 52,0 g·átomo-g-1 Cr  y del oxígeno: 16 g·átomo-g-1O.                     kWh = 3,6·106 J. Punto de fusión del Cromo: 1907 ºC.

2. Una de las reacciones-equilibrios más importantes del sistema C-O, es el conocido como Equilibrio de Boudouard. Se pide:

- Representar la reacción química correspondiente: reacción de Boudouard. La entalpía de la reacción, es de naturaleza exotérmica o endotérmica.

- Representar en un diagrama, composición de CO en el gas frente a la temperatura, la evolución del equilibrio.

- Analizar la varianza, los grados de libertad, que se derivan del Equilibrio de Boudouard.

- Al aumentar la temperatura y la presión, que componentes-fases se hacen más estables de las que participan en el Equilibrio de Boudouard.