Serie de Prácticas 1- Ejercicio-1

Calcular las funciones de distribución y densidad para las granulometrías que se indican en las tablas que se indican a continuación. Se acepta para estos valores que, el tipo de distribución analítico que mejor se ajusta a los datos experimentales es el Modelo de Ley Potencial (Modelo de Gates-Gaudin-Schuhmann).

Determinar, para cada una de ellas, cual sería el tamaño de partícula más representativo (el que más abunda en la muestra), así como el valor del D(50) (granulometría para la cual, el 50% de la muestra tiene un tamaño medio de partícula inferior al especificado).

Tabla A (Entre 3000 micras y 30 micras): Distribución A

| Diámetro (micras) | A(-) | A(-)% |
| --- | --- | --- |
| 3000 | 1,00 | 100 |
| 2500 | 0,93 | 93 |
| 2000 | 0,86 | 86 |
| 1500 | 0,77 | 77 |
| 1000 | 0,67 | 67 |
| 500 | 0,52 | 52 |
| 200 | 0,37 | 37 |
| 100 | 0,33 | 33 |
| 50 | 0,22 | 22 |
| 30 | 0,18 | 18 |

Tabla B (Entre 100 micras y 1,0 micras): Distribución B

| Diámetro (micras) | A(-) | A(-)% |
| --- | --- | --- |
| 100 | 1,00 | 100 |
| 80 | 0,90 | 90 |
| 60 | 0,79 | 79 |
| 40 | 0,65 | 65 |
| 20 | 0,47 | 47 |
| 10 | 0,34 | 34 |
| 5 | 0,25 | 25 |
| 2 | 0,16 | 16 |
| 1 | 0,12 | 12 |

Tabla C (Entre 1000 micras y 5 micras): Distribución C

| Diámetro (micras) | A(-) | A(-)% |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 1,00 | 100 |
| 800 | 0,94 | 94 |
| 600 | 0,87 | 87 |
| 400 | 0,78 | 78 |
| 200 | 0,65 | 65 |
| 100 | 0,54 | 54 |
| 50 | 0,45 | 45 |
| 20 | 0,35 | 35 |
| 10 | 0,29 | 29 |
| 5 | 0,24 | 24 |

Serie de Prácticas 1- Ejercicio-2

Calcular las funciones de distribución y densidad para las granulometrías que se indican en las tablas que se indican a continuación. Se acepta para estos valores que, el tipo de distribución analítico que mejor se ajusta a los datos experimentales es el Modelo de Ley Exponencial (Modelo de Rosin-Ramler).

Determinar, para cada una de ellas, cual sería el tamaño de partícula más representativo (el que más abunda en la muestra), así como el valor del D(50) (granulometría para la cual, el 50% de la muestra tiene un tamaño medio de partícula inferior al especificado).

Tabla D (Entre 130 micras y 5 micras): Distribución D

| Diámetro (micras) | A(-) | A(-)% |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0,0005 | 0,05 |
| 10 | 0,0036 | 0,36 |
| 15 | 0,0122 | 1,22 |
| 20 | 0,0287 | 2,87 |
| 25 | 0,0553 | 5,53 |
| 30 | 0,0936 | 9,36 |
| 35 | 0,1445 | 14,45 |
| 40 | 0,2079 | 20,79 |
| 50 | 0,3657 | 36,57 |
| 55 | 0,4544 | 45,44 |
| 60 | 0,5446 | 54,46 |
| 70 | 0,7132 | 71,32 |
| 100 | 0,9738 | 97,38 |
| 110 | 0,9921 | 99,21 |
| 120 | 0,9981 | 99,81 |
| 130 | 0,9997 | 99,97 |

Tabla E (Entre 600 micras y 5 micras): Distribución E

| Diámetro (micras) | A(-) | A(-)% |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0,0000 | 0,00 |
| 10 | 0,0001 | 0,01 |
| 15 | 0,0002 | 0,02 |
| 20 | 0,0005 | 0,05 |
| 25 | 0,0010 | 0,10 |
| 30 | 0,0017 | 0,17 |
| 35 | 0,0027 | 0,27 |
| 40 | 0,0041 | 0,41 |
| 50 | 0,0080 | 0,80 |
| 55 | 0,0106 | 1,06 |
| 60 | 0,0137 | 1,37 |
| 70 | 0,0217 | 2,17 |
| 100 | 0,0620 | 6,20 |
| 150 | 0,1943 | 19,43 |
| 180 | 0,3115 | 31,15 |
| 220 | 0,4941 | 49,41 |
| 280 | 0,7546 | 75,46 |
| 300 | 0,8224 | 82,24 |
| 350 | 0,9357 | 93,57 |
| 400 | 0,9834 | 98,34 |
| 450 | 0,9971 | 99,71 |
| 500 | 0,9997 | 99,97 |
| 600 | 1,0000 | 100,00 |

Tabla F (Entre 600 micras y 5 micras): Distribución E

| Diámetro (micras) | A(-) | A(-)% |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0,0047 | 0,47 |
| 10 | 0,0353 | 3,53 |
| 15 | 0,1033 | 10,33 |
| 20 | 0,1896 | 18,96 |
| 25 | 0,2575 | 25,75 |
| 30 | 0,2897 | 28,97 |
| 35 | 0,2986 | 29,86 |
| 40 | 0,2999 | 29,99 |
| 50 | 0,3000 | 30,00 |
| 55 | 0,3000 | 30,00 |
| 60 | 0,3001 | 30,01 |
| 70 | 0,3001 | 30,01 |
| 100 | 0,3007 | 30,07 |
| 150 | 0,3052 | 30,52 |
| 180 | 0,3128 | 31,28 |
| 220 | 0,3344 | 33,44 |
| 280 | 0,4083 | 40,83 |
| 300 | 0,4479 | 44,79 |
| 350 | 0,5809 | 58,09 |
| 400 | 0,7425 | 74,25 |
| 450 | 0,8845 | 88,45 |
| 500 | 0,9669 | 96,69 |
| 600 | 0,9996 | 99,96 |

Serie de Prácticas 1- Ejercicio-3

Calcular la Energía Libre Estándar del equilibrio de Boudouard a 1500 K en las siguientes situaciones (según datos de Knacke, O. , Kubaschewski, O y Hesselmann, K. : Thermochemical properties of inorganic substances. Springer Verlag, 2ª edición, Berlin, Alemania, 1991):

Caso A: Si conocemos la energía libre estándar de los siguientes compuestos:

| Go (C) 1500K | Go(CO2) 1500K | Go(CO) 1500K |
| --- | --- | --- |
| - 27.389 J/átomo g. | - 771.871 J./ mol | - 445.066 J./ mol |

Caso B: Si el dato conocido hace referencia a la entalpía y entropía estándar de los siguientes compuestos temperatura ambiente (298 K):

| Ho(C) 298 K | Ho (CO2) 298 K | Ho (CO)298 K |
| --- | --- | --- |
| 0 J/ átomo g. | - 393.521 J./ mol | - 110.528 J./ mol |

| So(C) 298K | So (CO2) 298K | So (CO)298K |
| --- | --- | --- |
| 5,740 J/ átomo g. K | 213,794 J/ mol K | 197,648 J/ mol K |

Justificar los resultados obtenidos.

Serie de Prácticas 1- Ejercicio-4

Calcular el valor que tendría la Energía Libre Estándar del compuesto AB, Go(AB), a 298K en los siguientes supuestos:

a) La Ho (A) = Ho (B) = 0   a   la temperatura de 298 K (Criterio Europeo).

b) Si la Go(A) = Go(B) = 0  a la temperatura de 298 K (Criterio USA).

Tener presente, que el compuesto AB, se forma mediante la reacción química:

A   +   B  ⇔  AB

Aplicar numéricamente cuando  A: Al (Aluminio-sólido); B: O2 (gas) y C: Al2O3 (Alúmina-sólida).

Datos:

Ho (Al2O3; 298 K)  =  1676,692 kJ·mol-1 de Al2O3 .

So (Al2O3; 298 K)   = 50,949 J·mol-1 de Al2O3 .

So (O2; 298 K)        = 205,146 J·mol-1 de O2 .

So (Al; 298 K)        = 28,275 J·mol-1 de Al .