Ejercicios de Prácticas-Serie-5

Serie-5-Ejercicio-1

La composición química, expresada en tanto por ciento en peso, de los distintos tipos de escorias siderometalúrgicas se muestra en las tablas que se adjuntan:

A. Escoria de Horno Alto

| Elemento | SiO2 | CaO | Al2O3 | FeO | Fe2O3 | MgO | MnO | P2O5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % peso | 35,0 | 40,0 | 12,0 | 0,30 | - | 10,0 | 2,5 | 0,20 |

B. Escoria de LD (Conversión)

| Elemento | SiO2 | CaO | Al2O3 | FeO | Fe2O3 | MgO | MnO | P2O5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % peso | 15,0 | 50,0 | 0,70 | 18,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 1,30 |

C. Escoria de Horno Eléctrico (Acería Eléctrica)

| Elemento | SiO2 | CaO | Al2O3 | FeO | Fe2O3 | MgO | MnO | P2O5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % peso | 22,0 | 22,0 | 1,0 | 38,0 | 5,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |

D. Escoria de Ferromanganeso

| Elemento | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | FeO | Fe2O3 | MnO | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % peso | 26,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | - | 35,0 | 14,0 |

E. Escoria de Conversión de Cobre

| Elemento | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | FeO | Fe3O4 | Cu2O | ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % peso | 29,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 52,5 | 8,0 | 1,5 | 3,0 |

Para cada una de ellas, se pide:

- Calcular su basicidad óptica (Datos en el Cuadro 1.23, Vol. II pp. 79).

- Calor específico de las escorias en estado fundido (Datos en el Cuadro 1.15, Vol. I pp. 276).

- La densidad de las escorias a  1500 ºC (Los datos del Cuadro 1.14, Vol. I pp. 275 tienen un error, es preciso multiplicar el valor de Vi en m3·mol-1 por 106 ).

Serie-5-Ejercicio-2

Calcular, según el modelo iónico de Temkin, la actividad del CaO y del FeO, en la siguiente escoria de una acería eléctrica:

| Elemento | SiO2 | CaO | Al2O3 | FeO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % peso | 15,0 | 50,0 | 0,70 | 18,0 |

Suponer: Los óxidos básicos de la escoria son el CaO, el MgO y el FeO, mientras que el único oxido ácido es el SiO2. Considerar igualmente, que el único anión más estable que se puede formar del óxido ácido es el SiO44-(fundido).

De acuerdo con el modelo iónico de Temkin, se puede predecir como varía la actividad de los óxidos básicos con la temperatura.

Serie-5- Ejercicio-3

La reducción-obtención del magnesio metal a partir de su óxido, la periclasa, MgO, se puede realizar utilizando el coque-carbono como reductor o bien a través de un metal activo como el silicio.

Calcular las presiones parciales del equilibrio del magnesio vapor a las siguientes temperaturas: 1000 ºC, 1200 ºC; 1400 ºC y 1600 ºC, cuando se realiza la reducción del MgO bien con carbón, C, o con silicio, Si, metal (reducción silico-térmica).

A tenor de los resultados obtenidos, discutir las ventajas e inconvenientes que pueden plantear estas dos maneras de obtención del magnesio metalúrgico, como por ejemplo:

a) La entalpía asociada a la reducción, si es de carácter endotérmico o exotérmico.

b) Cantidad de reductor mínima que se precisa para obtener una tonelada de magnesio.

c) Temperatura de condensación de los gases para obtención del magnesio.

Datos: Considerar las energía libres estándar de formación del MgO(s), SiO2(s) y CO(g) indicadas en el cuadro 1,14, Vol. II, pp. 30.

Serie-5- Ejercicio-4

La reducción alumino-térmica de los óxidos de hierro: FeO; Fe3O4; Fe2O3, puede contribuir a desarrollar un instrumento autónomo de soldadura en los aceros.

Considerando la reducción alumino-térmica de cada uno de los tres óxidos de hierro por separado, es posible realizar un estudio comparado de tres vías-procesos de obtención de acero alumino-térmico. Se pide, para cada una de las tres situaciones, desarrollar los siguientes aspectos:

- Encontrar  una expresión generalizada del balance térmico del proceso en función de la temperatura máxima que puede lograrse (temperatura de reacción adiabática, Ta): Que la cantidad de energía liberada por la reducción sea utilizada en llevar a los productos de la reacción hacia su máxima temperatura (temperatura de reacción adiabática, Ta).

- Determinar, para cada uno de los tres proceso de reducción, cual sería el valor de Ta.

- Cantidad de aluminio mínima que se necesitaría para producir una tonelada de acero (suponer que el acero esta formado por el 100% de Fe).

- Si asumimos que, las pérdidas energéticas del proceso son el 10% de la energía disponible, recalcular, para cada una de las tres reacciones, el valor alcanzado por Ta.

Datos:

Entalpías Estándar de Reacción asociadas a la formación de un mol:

ΔrHo(T)  =  − 1676,0  +  0,0016 T  kJ·mol-1 de Al2O3.

ΔrHo(T)  =  − 271,0  +  0,0080 T  kJ·mol-1 de FeO.

ΔrHo(T)  =  − 1090,0  kJ·mol-1 de Fe3O4.

ΔrHo(T)   =  − 723,0  −  0,0563 T  kJ·mol-1 Fe2O3.

Entalpías Estándar asociadas la fusión de reactivos y productos de reacción:

ΔHfus(T = 2054 ºC)  =  25,551 kJ·mol-1 de Al2O3.

ΔHfus(T = 1538 ºC)  =  13,807 kJ· átomo-g-1 de Fe.

ΔHfus(T = 660 ºC)   =  10,711 kJ·átomo-g-1 de Al.

ΔHfus(T = 1377 ºC)  =  23,875 kJ·mol-1 de FeO.

ΔHfus(T = 1525 ºC)  =  137,707 kJ·mol-1 de Fe3O4.

Calores específicos medios de los productos de reacción:

Calor específico medio del hierro sólido: 37,17 J·átomo-g-1·K-1.

Calor específico medio del hierro líquido: 45,03 J·átomo-g-1·K-1.

Calor específico medio del Al2O3 sólido: 125,75 J·mol-1·K-1.

Calor específico medio del Al2O3 líquido: 144,86 J·mol-1·K-1.