SEGUNDA EVALUACIÓN CONTÍNUA-TSM-2016

1.- Obtener en cada caso, la expresión generalizada que pueda indicar la relación funcional existente entre la fracción volumétrica de monóxido de carbono en el gas, expresada en tanto por ciento, CCO% vol,  y la temperatura (K), en equilibrio con las siguientes fases sólidas del sistema Fe-O-C:

- Wustita estequiométrica, FeO, y hierro metálico, Fe, en función de la temperatura a la presión total de una atmósfera.

- Wustita estequiométrica, FeO, y hierro metálico, Fe; en función de la temperatura a la presión total de tres atmósferas.

Detallar finalmente, las características termodinámicas del sistema estudiado (Fe-O-C) entre las fases condensadas indicadas:

- Si la reacción considerada es endotérmica o exotérmica.

- La variación de la constante de equilibrio con la temperatura (si aumenta o disminuye).

- Variación de la constante de equilibrio con la presión total en el sistema.

Datos Termodinámicos: La energía libre para la formación de la wustita estequiométrica, FeO, el CO(g) y CO2(g) son las siguientes: ΔGº/kJ·mol−1FeO  =  -265,0  + 0,065T (K); ΔGº/kJ·mol−1CO(g)  =  -118,0  -  0,084T(K) ; ΔGº/kJ·mol−1CO2(g)  =  -395,0  + 0,001T(K);

2. Calcular la pendiente y la ordenada en el origen del la recta que representa el equilibrio entre las fases condensadas de CaO y CaS y el gas (SO2 y O2) a una temperatura constante según se indica el Diagrama de Kellogg (logP(SO2) - logP(O2)) para el sistema Ca-O-S. Para estas condiciones determinar el número de grados de libertad del sistema.

3. Un gas residual del proceso de tostación de sulfuros metálicos, a la temperatura de 25 ºC, tiene una presión parcial de dióxido de azufre (SO2) de 10-3 atmósferas. Estimar la concentración de SO2 en el gas, a esa misma temperatura, expresada en miligramos por litro (ppm).  Datos: Peso atómico del S: 32,0 g·átomo-g de S-1; peso atómico del O: 16 g·átomo-g de O-1.